胶粉聚苯颗粒保温砂浆施工方案

一、操作及技术要求：

1、施工部位：3#~6#楼楼梯间，抹至防火门门榜外侧。

2、工艺流程：基层处理→墙面喷浆→做灰饼→抹底层保温浆料15㎜厚（静置3d）→抹面层保温浆料10㎜厚（静置3d～7d）→抹抗裂砂浆并将网格布压入其中→刮柔性腻子。

二、施工机具：

砂浆搅拌机、抹灰三步架子或高凳、手推车及垂直运输外用电梯、水桶抹灰工具及抹灰专用检测工具、壁纸刀、滚刷等。

三、材料配比：

1袋胶粉料25kg加一袋聚苯颗粒200L，使用时加34～36kg水经搅拌即为一组浆料，计量配比应控制准确。

四 、施工方法：

4.1 材料的配制

（1）喷浆： 将425号水泥、中砂、108胶水按1：1：0.5的配合比搅拌均匀成浆料。

（2）保温浆料: 先在砂浆搅拌机内倒入34～36kg水，然后倒入1袋25kg胶粉料，开机搅拌3min，再倒入1袋200 L聚苯颗粒轻骨料，再搅拌3 min，搅拌均匀倒出待用。

（3）抗裂砂浆: 425好普通硅酸盐水泥、中砂、水泥抗裂砂浆按1：3：1的配合比，用砂浆搅拌机搅拌均匀。

4.2 操作要点

（1）甩浆： 用滚刷将配好的水泥浆均匀地涂刷在基层墙面上，不得漏刷，不得刷得过厚。

（2）墙面做灰饼：根据保温层厚度，用水泥砂浆在墙上按内墙抹灰的要求做出灰饼，以控制抹灰厚度。抹灰完后将水泥砂浆灰饼剔除，用保温砂浆补平。

（3）抹保温浆料：保温浆料分2次抹。先抹15mm，待干燥3d后再抹10mm，第二遍保温浆料应找平，门窗洞口、阴阳角处应保证方正及垂直度。当保温浆料中含水率偏高时，一次抹保温浆料应控制在15mm左右。

（4）网格布压入抗裂砂浆内：将网格布裁好，在保温浆料上抹抗裂砂浆，厚度控制在3mm左右，用铁抹子将网格布压入抗裂砂浆内，网眼砂浆饱满度要求达到100%，网格布搭接宽度>50mm，网格布的边缘严禁干搭接，必须嵌在抗裂砂浆中。阴角处则应压槎搭接≥50mm，阳角处应压槎200mm，搭接处网眼的砂浆饱满度两层都要达到100%。同时要抹平、找直，保持阴阳角方正和垂直度。

（5）刮柔性腻子2遍，砂纸打磨，不露底留茬。

4.3注意事项

（1）保温浆料必须采用砂浆搅拌机搅拌，必须随搅随用，使用中不得加水，应在4小时用完。

（2）抗裂砂浆严禁人工和灰，必须用机械搅拌，并应在2小时内用完；

（3）砂子含水率不应大于8%，搅拌抗裂砂浆时禁止加水；

（4）抗裂罩面层必须干透后方可做内饰面；

（5）不得使用硬质无弹性腻子，不得使用无机类及硬质的涂料做面层装饰。

五、质量要求

1、抹灰层应达到GBJ301-88《建筑工程质量检验平定标准》中的有关要求；

2、各构造层之间及界面剂与基层墙体之间必须粘结牢固，无脱层、空鼓、开裂等现象；

3、抗裂砂浆表面光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹；线脚和灰线平直方正，达到初装修要求；

4、孔洞、线槽、线盒、管道等需后处理部位应做到尺寸正确、边缘整齐、光滑、平整；

5、门窗框与墙体间缝隙填塞密实，表面平整；

6、保温层允许偏差、抗裂砂浆罩柔性耐水腻子面层允许偏差见下表。

| 项 目 | 允许偏差 |  | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 保温层 | 面层 |  |
| 立面垂直 | 5 | 3 | 用2m托线板检查 |
| 表面平整 | 4 | 2 | 用2m靠尺和楔尺检查 |
| 阴阳角垂直 | 4 | 2 | 用2m托线板检查 |
| 阴阳角方正 | 5 | 2 | 用20cm方尺和楔尺检查 |

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.oicp.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600