地下室底板、外墙

聚氨酯防水涂料施工方案

一、工程概况

本工程位于贺州市日月恒灵峰步行街中心西侧，东接城市干道灵峰北路，建筑面积36000m2，建筑物总高为47.95m，地下室层高3.9m，为停车场；地上一～三层为酒店大堂、商场、餐厅、厨房，四～十二层为酒店客房。

地下室底板、外墙聚氨脂防水层，地下室外墙防水面积约1400㎡，地下室底板（包括基础梁、承台侧面）防水面积约5500㎡。

二、施工准备

（一）材料准备

聚氨酯涂膜防水材料

由双组份材料组成，甲组分为聚氨基甲酸预聚体，外观为浅黄色粘稠状，用桶装，每桶为 50kg；乙份是以交联剂（固化剂）、促进剂（催化剂）、增韧剂、增粘剂、防霉剂、填充剂和稀释剂等混合加工制成，外观为墨绿色等的膏状物，桶装每桶为 100kg。其质量、技术性能应符合设计要求及有关现行国家标准的规定，并有产品出厂合格证。

二月桂酸二丁基锡:化学纯或工业纯，做促凝剂用。

磷酸或苯磺酰氯:化学纯，作缓凝剂。

乙酸乙酯:工业纯，用于清洗手上凝胶。

二甲苯:工业纯，用于清洗施工工具。

（二）机具准备

电动搅拌机、搅拌桶、小型油漆桶、橡皮刮板、塑料刮板、磅秤、油漆刷、小抹子、油工铲刀、苕帚等。

（三）作业条件

防水层的基层（底板为垫层上的水泥砂浆找平层，梁、承台侧为抹在砖胎模靠梁、承台一侧的水泥砂浆找平层，钢筋砼外剪力墙为抹在外墙上的水泥砂浆找平层）已施工完毕，并检查验收，办理完隐蔽工程验收手续。表面应清扫干净，残留的灰浆硬块及突出部分应清除掉，整平修补抹光；阴阳角处应做成圆弧或钝角。

基层表面应保持干燥，含水率不大于9%，并要求表面平整、牢固，不得有起砂、开裂、空鼓等缺陷。在施工时若没有测含水率的手段，可以在基层表面放一块1m2卷材或玻璃，静置3-4小时以后掀开检查，基层覆盖部位与卷材上未见水印即可施工

三、操作方法

1、清理基层

先将基层表面的尘土、砂粒、砂浆、硬块等杂物清扫干净，并用干净的湿拖布揩擦一次。基层表面的突出物、砂浆疙瘩等应铲除、清理掉。对阴阳角、管道根部、等部位应认真修平，做成圆滑面。

2、涂刷底胶

（1）涂刷底胶相当于传统的刷冷底子油工序，其作用是隔断基层潮气，防止涂膜起鼓、脱落，增强涂膜与基层的粘结，避免涂膜层出现针眼、气孔等质量问题，必须认真操作。

（2）配制底胶方法是：将聚氨酯甲料、乙料和二甲苯按1：1.5：2的重量比配合搅拌均匀，即可进行涂布施工，配制量视涂刷施工速度确定，不配制过多，防止固化。

（3）涂刷时，先用漆刷蘸底胶在阴阳角、管子根部等部位均匀涂布一遍，大面积则改用长柄滚刷或橡皮刮板进行刮涂，一般涂布量为0.15～0.20kg/m²，涂布后常温在4h以后手感不粘时，即可进行下道工序作业。

3、涂刷防水涂膜

（1）涂膜应分层分遍涂布，不得一次涂成，待所涂层干燥成膜后，立可涂下一遍涂料。

（2）涂膜材料的配制：随生产厂家材料出厂的成分不同而异，基本有两种配料方法：

A、按甲料：乙料=1：1.5（重量比）的比例用电动搅拌器强力搅拌均匀，必要时再掺入甲料重量0.3%的二月桂酸二丁基锡促凝剂，并搅拌均匀，待用；

B、按甲料：乙料：莫卡（固化剂）=1：1.5：0.2的比例用电动搅拌器强力搅拌均匀，待用。

（3）细部做附加层：阴阳角处，在大面积涂刷前，先做一布二油防水附加层，即在底胶表面干后，将纤维布裁成与管根、地漏直径尺寸及形状相同并周围加宽20cm的布套在管上，同时涂刷涂膜防水材料，常温经4h左右，再刷第二道涂膜防水层；再经2h实干后，即可进行大面积涂膜防水层作业。

（4）第一遍涂膜施工：在底胶基本干燥固化后，用塑料刮板或橡皮刮板均匀刮涂在已涂好底胶的基层表面，厚度为1.3～1.5mm，刮涂量为1.5kg/m²，要求厚薄均匀一致，不得有刮漏和鼓泡等缺陷.

（5）第二遍涂膜施工:在第一遍涂膜固化24h后，涂刮第二遍涂膜，涂刮方向与第一遍垂直，涂刮量略少于第一遍，为1kg/m²，厚度为0.7～1.0mm，亦要求均匀涂刷，防止有鼓泡。

（6）立面涂膜防水层的收头，应用防水涂料多遍涂刷或用密封材料封严。

（7）防水层经检查合格，应做好成品保护。

4、点粘油毡保护层

在防水层做完后，在上面满铺350号石油沥青油毡保护层，油毡点粘风吹不动就好。

四、质量标准

1、主控项目

（1）防水涂料必须符合设计要求。

检验方法：检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样复验报告。

（2）涂膜防水层不得有渗漏或积水现象

检验方法：雨后淋水、蓄水试验。

2、一般项目

（1）涂膜防水层的基层应牢固、平整、干净、无起砂和松动现象；阴阳角处应呈圆弧形或钝角。

（2）涂膜防水层的平均厚度应符合设计要求，最小厚度不应小于设计厚度的80％。厚度最少达到1.5mm。检验方法：针测法或取样量测。

（3）涂膜防水层表面坡度应符合设计要求，不得有局部积水现象。

（4）聚氨酯底胶、聚氨酯涂膜附层应涂刷均匀，不得有漏刮及麻点等缺陷。

（5）涂膜防水层与基层应粘结牢固，表面平整，涂刷均匀，无流淌、皱折、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷陷

五、施工注意事项及安全环保措施

1、聚氨酯涂膜防水层施工环境温度应在+5℃以上，温度过低，涂膜防水材料的粘度增大，施工操作不便，且会减缓固化速度；刮风下雨时不宜进行防水施工。

2.、聚氨酯涂料配制时，固化剂和促凝剂一定要严格按比例掺入，掺量过多，会出现早凝，涂层刮不平；如掺量过少，则会出现固化速度缓慢或不固化的现象。

3、施工中如发现涂层有破损或不合格之处，应用小刀将所损之处刮掉，重新涂刮聚氨酯涂膜材料。

4.、涂料使用前应特别注意搅拌均匀，如粘度过大，不便于进行涂刮操作时，可加入少量的二甲苯溶剂稀释，以降低粘度，但加入量不得大于乙料的10%。

5、材料应在贮存期内使用，如过期，则需会同有关单位通过鉴定后使用。

6、施工中由于基层潮湿、找平层未干，含水率过大，常使涂膜空鼓，形成鼓泡。操作时要注意控制好基层含水率，接缝处应认真操作，使其粘结牢固。

7、施工人员必须穿软底鞋在地面操作，并避免在施工完的涂层上走动，以免鞋钉及尖硬物将涂层划破。

8、防水涂层干燥固化后，应及时做保护层，减少不必要的返修。

9、严禁在已施工好的防水层上堆放物品。

10、聚氨酯甲、乙料及固化剂、稀释剂等均为易燃品，储存时应放在干燥和远离火源的场所，施工现场严禁烟火。

11、皮肤玷污了聚氨酯材料较难清洗，施工操作人员应戴好防护手套。

12、五级以上大风、下雨、雪天，不得施工。

13、防水涂膜贮运和保管的环境温度不应低于0℃。

14、溶剂型防水涂料易燃有毒，应存放于阴凉、通风、无强烈日光直晒、无火源的库房内，并备有消防器材。

15、使用溶剂防水涂料时，施工现场周围严禁烟火，应备有消防器材。施工人员应着工作服、工作鞋、带手套。操作时若皮肤上沾上涂料，应及时用沾有相应溶剂的棉纱擦除，再用肥皂和清水洗净。