黄鳝世家黄花岗店彩钢瓦屋面渗漏水防水维修

施

工

方

案

编制单位：深圳市科顺防水工程有限公司

编制日期：2011年 12月29日

编 制 人：李雪梅  审 批 人：韦运财

审批日期： 2011年12月29日

# 编制前言

一、编制依据

1、现行国家建筑安装工程施工与验收规范（规程）、质量检验评定标准；

2、国家标准《屋面防水工程技术规范》（GB 50207-2002）；

3、国家标准《屋面防水工程质量验收规范》（GB 50208-2002）；

4、本公司质量手册、程序控制文件及历年积累的有关防水设计施工的经验资料。

二、编制说明

本施工方案仅适用于指导“彩钢瓦屋面渗漏水防水维修”施工。

三、施工目标

1、质量目标

工程质量达到国家规定的标准。

工程质量达到设计要求和合同规定的标准。

国家标准《屋面防水工程质量验收规范》（GB 50208-2002）。

2、工期目标

我司将根据业主的工期时间要求，集中人力、财力、物力确保工期不延误，在正常施工条件下按施工计划完成该项工程施工任务，决不因防水工程滞后而影响业主的生意。

3、安全目标

防止重伤、杜绝死亡，达到无重大伤亡事故、无重大机械事故、无火灾事故、无食物中毒事故等“四无”要求。

# 工程概况及特点

一、工程概况

1、由于轻钢结构屋面的施工简便、不易漏水的特点，所以最近几年普及很快，如果该类工程施工不当、遭到破坏就会存在着不同程度的渗水漏水现象，它虽然没有普通屋面渗漏水的地方多，但维修起来也比较复杂。特别是异型结构的屋面尤为突出。

2、屋面的漏水途径与漏点

该类屋面是采用压型彩色钢板作面层，漏水时由屋面板的漏水点经过保温层后到达室内，水在保温层里穿流，漏水的地方主要表现在彩钢板的搭接缝处和檐沟的根部。以及屋面板与主体的连结部位出现漏水。漏点部位比较复杂有排水沟、女儿墙以及转弯搭接的部位要作为漏水的重点检查对象。

3、屋面的漏水原因

屋面的漏水主要原因有以下几种：

1）屋面面层直接遭受破坏，彩钢板被戳破。有的屋面上随意增加荷载，使檩条变形，导致屋面板变形积水。

2）屋面板坡度较小，造成屋面雨水不能及时排到天沟。有的水平接缝搭接不够，在有风的情况下雨水就会沿着水平搭接缝处被风吹进保温层当中产生漏水。

3）屋脊板过窄，压边接口密封不严，铁皮变形，固定点稀少密封材料封口不严。伸出屋面的管道、排气道位置不妥四周泛水高度不够，根部处理不严。采光窗防水施工密封有缺陷。

4）屋面板与主体连接不合理，主体漏水将沿着屋面板与主体的的边沿流到屋面板的保温层当中，表现出屋面漏水。

5）年久失修出现锈蚀破损，接缝处的密封材料老化开裂。这主要表现在天沟以及抽心铆钉、自攻螺丝等加固部位，使屋面出现漏水。

二、防水处理原则

根据以上渗漏水现象，采用“点面修补、整体防水、涂料防水与卷材防水相结合”的原则进行防水处理。

# 维修设计方案

一、铲除原防水卷材层，并清理屋面，确保屋面无尘土，无油渍，平整无筋、无松动。

二、设计方案：

| 材料名称 | 规格 | 使用部位 | 施工方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 好易涂丙烯酸酯弹性防水涂料 | 1.5厚 | 屋面 | 分布涂刷 | 科顺 |
| 无纺布 | -- |  | 铺贴 | 普通 |
| APF-405自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 2.0厚 |  | 湿铺法 | 科顺 |

# 主要施工材料介绍

丙烯酸酯高弹性防水涂料
一、产品概况
    本产品为丙烯酸酯合成高分子防水涂料，抗张强度高，对基层粘附力强，成膜快、涂膜致密；单组份，使用方便；耐老化性能优异，防水寿命可达20年。
二、性能特点
  1、本产品为自挥发固化成膜防水涂料，固化后涂膜无毒。
  2、施工方便，涂膜均匀致密，弹性好。本产品性能稳定，能长期受日光照射，耐老化性能突出。
  3、耐磨及酸碱性能优良，涂膜平整光滑。
  4、耐温范围宽，可在0℃以下施工，高温不起泡，不流淌，低温柔性好。
  5、对建筑物基材粘附力强，实验证明油性基材有良好的粘合效果，可用于各种防水材料的修补及面罩等。
三、 技术指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 抗拉强度（Mpa） | ≥ 1.0～1.5 |
| 断裂延伸率（%） | ≥ 300 |
| 不透水性0.3Mpa | 30min |
| 低温柔性（℃） | -10℃～-20℃ |
| 固体重量（%） | ≥ 65 |

- 适用范围
  1、新旧建筑物的混凝土，金属瓦屋面，玻纤瓦、石棉瓦屋顶的防水。
  2、砖石、混凝土墙体，窗台及厨房、卫生间基层防水
  3、建筑物表面防水、防渗处理。
  4、机场、码头、公路、桥梁等处的耐候标志涂刷。

- 使用方法
  1、清除施工基面污垢、疏松和起泡物质。
  2、单独涂刷或与加筋材料（无纺布、玻纤布）配合施工。
  3、对积水或潮湿基面应除去积水，待基面干燥后方可施工。
  4、与其他材料作复合施工时，应待其他材料基面固化后才可使用。
六、注意事项
  1、雨雪天不作露天施工；
  2、未用完的本产品应及时密闭，置于阴凉通风处
  3、储存及使用是应远离火源。
  4、施工场所应保持通风良好

APF自粘聚合物改性沥青防水卷材

一、产品概况

APF-405卷材是以镀铝聚酯膜为表面增强材料，覆以含有活性助剂的橡胶沥青胶粘材料。施工时可用聚合物水泥砂浆直接粘贴使用（湿铺法），也可按传统的施工工艺使用（干铺法），满足了不同工程的施工需要。特别适合断续施工多的防水工程设计，当卷材施工后在外露时间较长时，减少卷材铺贴后褶皱及起鼓现象。

二、产品特点

1）粘结可靠：聚合物水泥砂浆母料中的主剂，能与基层及自粘卷材牢固地粘结，三者之间的有效粘结防止了“窜水”的发生，并能在潮湿基层上直接施工（采用干铺法施工时基层必须干燥）。

2）镀铝聚酯膜表面增强材料保证卷材在一定时间内不受紫外线老化的影响，并减少铺贴之后卷材褶皱及起鼓现象。

3）生态环保：APF-405自粘防水系统采用全新概念的粘结工法，对环境无污染。

三、适用范围

1）屋面、地下防水工程

2）有保护层覆盖的隐蔽式防水工程

# 施工工艺

一、好易丙烯酸酯弹性防水涂料防水基层作业条件：
1、彩钢瓦基面无尘土、无松动。松动部分处理后才能施工。
2、基面不得有积水现象，如有必须进行加固处理，合格后方可进行防水层施工。
3、彩钢瓦缝隙超过0.3MM时要进行加固处理,处理后方可进行施工。
4、阴阳角、桩立面与平面阴角、立面内角和外角必须做附加层。
5、早上施工,彩钢瓦面有露水时,要停止施工。
6、严冬施工彩钢瓦上要刷基层处理剂。

二、好易丙烯酸酯弹性防水涂料操作工艺：
1.清理基面：用托布把旧彩钢瓦面上的尘土擦去，如有铁锈要清除铁锈，达到平整干净。
2.做附加层：阴阳角、通风口、天沟等处要做附加层，附加层为15cm-30cm宽，沿阴阳角的中轴线延长铺贴。

3、金属屋面搭接处先涂一层防水涂料，在其仍为湿润时，把15～20厘米宽的无纺钎维布嵌入其中，再从上面用防水涂料充分浸润无纺钎维布，以至全干。
  4、金属屋面的突出物（如烟囱、出气孔、风机口等）:裁剪尺寸、形状合适的无纺钎维布，并按技术要求裁剪好，在突出物周围涂一层防水涂料，把裁剪好的无纺钎维布铺于其上，再从上面用防水涂料充分浸润无纺钎维布，确保不起泡、不起皱。
  5、金属屋面固件：用10㎝×10㎝的无纺钎维布，按上述同样的方法处理。

三、注意事项
1、不能在4℃以下或雨中施工，不要在特别潮湿又不通风的环境中施工，否则会影响成膜；
2、施工后，应认真检查整个工程的各个部分特别是薄弱环节，发现问题，查明原因并及时修复。

3、对于破坏的屋面直接进行焊接修补、粘接修补或者机械固定修补，对于洞口较小的可直接采用防水胶、密封胶填堵。如果屋面变形较大，仍然以修补为主，更换为辅。确实有必要更换彩钢板时，更换的彩钢板不一定要和原来的一样，在处理板与板之间的搭接的时候要严格，不得出现漏水点，更换的彩钢板最好两端跨过直立360度扣板的位置，如果直接对接应用扣铁扣好。

4、对于搭接不够的部位应采用粘结性好、延伸率长、耐老化好的防水材料在搭接处封堵，亦可采用自粘性卷材粘贴，如果采用涂膜性材料施工搭接处最好留有5~10公分的空铺点。

5、屋脊板重新封堵屋脊边沿可采用冷粘卷材、或自粘卷材施工，对于变形的铁皮可直接替换，增加固定点，密封好搭接处。伸出屋面的管道以及排风不要采用传统施工方法，最好做一个缓冲带。采光窗的边沿要用密封材料填堵好。

6、与主体防水连结部位要合理，接缝处要采用油膏、或者嵌缝膏密封好，否则就会进水，造成漏水。

7、对于年久失修破损的部位可以采用粘贴法修补，我们通常采用环氧树脂与铁板复合施工。接缝开裂的部位要重新搭胶密封，对于抽心铆钉、自攻螺丝等部位一刻采用环氧树脂、弹性体材料或者密封胶封好。

8、清除冰冻物，灰尘及其它脏物。

四、APF-405自粘聚合物改性沥青防水卷材基层作业条件：

1、表面清洁：清除表面杂物、油污、砂子，凸出表面的石子、砂浆疙瘩等应清理干净，清扫工作必须在施工中随时进行。

2、强度：为保证防水层牢固粘结于基层表面，要求找平层应有足够的强度，表面光滑，不起砂，不起皮。防水基面的混凝土或水泥应达到一定强度后才能施做防水层，并无松动块体。

3、无筋：对于突出防水基面的拉杆螺栓，应割掉并对割除的拉杆螺栓端头，用聚合物砂浆抹平。

五、APF-405自粘聚合物改性沥青防水卷材操作工艺流程：

验收丙烯酸酯防水基层合格后 →基面节点处理(附加增强层及阴阳角各类管道口、桩头等)  → 弹线 → 铺贴APF自粘聚合物改性沥青防水卷材 → 搭接 → 辊压 → 收头 → 组织验收。

# 施工组织总体布置

一、技术准备

组织技术人员编制详细的施工方案，组织施工人员进行技术、安全培训，熟悉施工工艺要求。在正式施工前组织技术交底，详细交代具体的施工要求、要点，重点部位的施工方法等。

二、资金及材料准备

1、在公司内部为本工程准备充足的资金，并通过财务制度杜绝随意挪用、挤占工程资金的现象，确保工程顺利进行。

2、在材料准备上，提前准备全部所需的材料，包括主材和辅材的准备。

施工前按有关规范规定现场取样送检，取得试验报告且合格后方可使用。

三、施工步骤

合理安排施工班组，根据业主提供的工作面灵活安排，流水作业，充分考虑利用人力物力，在保证施工质量的同时保证工期。

四、项目组织管理机构

1、为了更好地做好本防水工程施工，我司抽调精干队伍组并配备相应的项目管理班子。

2、在劳动力组织方面，拟安排专业作业班，并随时据需要还将在公司内部进行调剂，增派人手，以确保工程进度。

五、施工计划

1、施工进度计划按土建方提供的工作面进行，提供一块完成一块，确保后序施工顺利进行，决不因我防水施工滞后而影响总包方的总体施工进度。

2、施工协调：为了保证施工的整体秩序，解决现场存在的矛盾，逐级传达和执行决策人的意图，建立以项目经理为核心的调度体系，及时反馈甲方的意见和施工中出现的问题，保证调度体系正常运转，项目部必须做好如下工作：

3、监督、检查计划和工程合同的执行情况，负责人力物力的综合平衡，保证生产活动正常进行。

4、加强和甲方、上级职能部门及监理单位的联系，解决施工疑问和难点。

定期组织召开各专业管理人员会议，了解整个工程的进度、成本、计划、质量、安全、文明施工执行情况。

5、指派专人负责协调各专业负责人的工作，组织好各分项工程的施工衔接，协调交叉作业，保证施工的条理化、程序化。

6、及时了解天气情况，做好预防工作。

# 质量保证措施

1、目标考核：对防水工程质量实行目标管理，确保防水工程质量，确保有关分部工程质量。以此作为项目经理部的考核目标，公司将根据考核情况对项目经理部有关人员进行奖惩。

2、明确管理体系：在公司技术质量部门的指导下，建立以项目经理为首的项目质量管理体系，全面检测每一分项工程的质量等级，确保质量目标的实现。

3、加强技术交底：加强技术管理，认真贯彻学习国家标准规范及各项质量管理制度，建立岗位责任制，熟悉各类施工图纸，组织各班组召开技术交底会，对施工难点和重点进行讲解。

岗位责任制：质量目标分解，将质量责任层层挂牌，层层落实。由质检员行使质量否决权和奖罚权。

4、奖罚制：将班组优良与合格的工资差距拉大，质量评定按施工面各部位分开进行，实行优质重奖，劣质重罚的方法，最大限度地调动工人的积极性。

5、材料进场检查制：严格执行各项材料的检验制度，加强原材料进场的质检和施工过程的检查，各种材料必须接到检验合格通知后，方可使用。不合格的材料不准在工程中使用。水泥、防水卷材等都必须有出厂合格证和试验资料。杜绝无准用证书水泥的使用；装饰材料先选定样品，经建筑师认可后再按样品大宗进料。不同材料必须合理分类、堆放整齐。

6、三检制：质量严格检查，坚持“自检、交接检、专检”三检制。隐蔽工程必须经监理、质监单位验收合格后，方可组织下道工序施工。

7、成品保护制度：在施工过程中，后插入的工序，应采取切实可行的措施，如覆盖、防护等进行保护，以免污染或破坏上道工序。

# 工期保证措施

1、强化组织结构：建立强有力的项目经理部，配置高效项目管理层。本工程施工的项目经理、工程技术人员、质检员、安全员、均由经验丰富的专业人员担任，并配置项目副经理等人主抓安全、文明施工、材料供应、机械维护和后勤保障工作。

2、加强施工进度计划管理：项目经理部负责制定和下达每周、每月施工进度计划，材供、机管部门根据施工计划提供材料、设备和其它服务。施工班组按每周、每月施工进度要求制订保证工期措施，按照客观规律和实际条件，进行科学管理，确保计划如期实现。

3、积极参加工程例会：由甲方、监理部门组织的各协作单位参加的工程例会必须参加，及时通报并处理施工中的各种问题，确保现场按计划施工。

4、强化按劳取酬：在加强质量安全和文明施工管理的基础上，实行用工承包制，多劳多得，优质优价，并以此拉开工人收入差距，调动全体员工的工作积极性。

5、强化工期的严肃性：在不同专业和不同工种的任务之间，确定相互交接的日期和方式，各班组保证工程进度不在本工序造成延误。通过对各道工序完成的质量与时间的控制达到保证各分部工程进度的实现。如未能按节点工期完成计划，要即时检查，分析原因，对责任人进行处罚，责令其迅速采取补救措施。

6、严格执行奖罚制度：对各个工种、工序制定严格的奖罚制度，对工期有重大影响的工序实行重奖重罚。

7、保证劳动力配置：在保证劳动力的条件下，优化工人的技术等级，实现工种合理配置。对关键工序、关键环节和必要工作面根据施工条件及时组织抢工及实行双班作业。

8、材料配置：按照施工进度计划要求及时进货，做到既满足施工要求，又要使现场无太多的积压，以便有更多的场地安排施工。建立有效的材料市场调查和采购、供应部门。

9、机械配置：要做好施工机械的定期检查和日常维修，保证施工机械处于良好的状态。

10、资金配备：准备足够的流动资金，并按月申报进度，申领工程款。将资金合理分配于人工费、材料费等各个方面，不挪用工程款，保证资金的专款专用，使施工能顺利进行。

# 安全保证措施

1、建立安全生产管理体系：项目经理为本工程项目安全生产、文明施工第一责任人，项目副经理和安全监督员统一抓各项安全生产、文明施工管理措施的落实工作。各生产班组设立兼职安全员，配合安全监督员的工作。

2、明确规章制度：严格执行国家及公司的安全生产规章制度，积极宣传安全生产的有关方针、政策、措施，强化职工的安全意识。

3、上岗前教育。对全体施工人员进行安全生产教育，考核合格后方可上岗，特殊工种进行专业培训，考试合格后发给操作证书，坚持持证上岗制度。

4、正确使用安全“三宝”：进入施工现场必须戴安全帽；高空作业必须系好安全带，在坡屋面上作业，安全带与固定物的拉结必须加强检查；建筑物的临边洞口处必须设置安全防护栏杆及警语牌。

5、用电安全制度：施工现场用电按建设部《施工现场临时用电安全生产技术规范》进行操作。全部用电均由电工班统一管理，并接受总包单位电工的对口检查，杜绝漏电伤亡事故的发生。

6、用电安全措施：各回路均设防漏电和防超负荷的三级保护装置，所有配电箱设独立漏电保护器；电源采用三相五线制，严格做到“一机一闸一漏电保护装置”，设专用接地线；电路一律采用质量合格的电缆,并要正确架设；电动机械必须定机定人专门管理。

7、认真保修机械：保持各施工机械运转情况良好，严禁机械带病运转，禁止在运行中保养和维修机械，应定期对机械进行检修、保养，并做好记录。

8、防台风、防雨、防雷措施：提升井架、脚手架必须有避雷措施。防雷接地可与工程的避雷预埋件临时焊接连通，接地电阻达到规定要求，每月检测一次，发现问题及时改正；设专人掌握气象信息，及时作出大风、大雨预报，采取相应技术措施，防止发生事故；禁止在台风、暴雨等恶劣的气候条件下进行室外施工。

# 文明施工保证措施

1、遵章施工：遵守市有关市容、场容管理制度，加强现场用水、排污的管理，做到场地整洁，搞好现场清洁卫生。

2、场地整齐：进入施工现场的各种机械设备、半成品、原材料等，均须按指定位置，堆放整齐，不得随意乱放，以保证道路畅通。

3、工完料清：对施工人员进行文明教育，做到谁做谁清，工完料清，场地干净。

4、劳动保护：做好劳动保护，合理安排作息时间，配制施工预备力量。

5、控制现场噪音：减少对周围环境的干扰。夜间操作按甲方要求进行。

6、责任包干：施工现场实行分片包干责任制，划分区域，定期检查，将检查成绩与经济效益挂钩，提高职工文明施工的自觉性。

# 成品保护措施

1、制度保证：项目经理部对各个阶段、各个工序制定详细的成品保护细则和严厉的成品保护奖罚制度，并分区指定成品保护负责人，明确责任范围。对成品采取“护、包、盖、封”等保护措施。

2、专人巡查：成品保护是防水工程成败的关键，为确保防水工程达到理想的效果，对于成品保护必须特别注意，要派专人24小时巡视施工现场。

3、防水层保护：在防水层施工中或防水层已完成而保护层未完成时，是成品保护的最关键时期。在此其间，禁止任何无关人员进入现场，严禁穿带铁钉、铁掌的鞋进入现场，以免扎伤防水层。防水施工人员、物料进入，必须遵守轻拿轻放的原则，严禁尖锐物体撞击扎伤防水层。防水层施工完毕后，不能在防水层上开洞或钻孔安装机器设备。如不得已必须在防水层上开洞、钻孔的，应先做好记录，并安排修补。在施工过程中，如发现防水层遭到破损，应尽快组织维修。

4、及时清理：沾污的地方等要及时清理干净，清理方法、工具和用料等必须事先向工人交底。

深圳市科顺防水工程有限公司

2011年12月29日