### 乳胶漆施工

本工程乳胶漆分为乳胶漆墙面、乳胶漆顶棚，底材为砖墙抹灰及砼柱、梁板。底材涂漆前表面处理至关重要，表面上的油污、水分、灰尘和钢筋锈蚀的氧化皮等必须彻底清除干净，否则会造成涂层起泡、剥落等现象，直接影响涂料的附着力、装饰性和使用寿命。要求墙体含水率9%以下，PH值小于10，施工现场环境温度在8℃以上，相对湿度低于85%。底层浮尘要清扫干净，无起壳，脱皮现象，如有空鼓必须予以剔凿并重新补抹平整。本工程柱、梁板面底材是按清水砼要求，对表面局部凹凸不平、缺楞掉角处需用腻子刮抹平整。

#### 墙体涂料的施工工艺

刮涂腻子:为确保工程质量,腻子采用涂料生产厂家配套供应产品以保证强度的要求,刮涂要均匀、细致,掌握好平整度。二遍腻子之间应间隔24小时以上。

封闭底漆：采用刷涂或滚涂法施工，注意刷涂均匀，不要有漏涂和流坠现象。涂刷1—2遍。

涂中涂漆：待腻子完全干燥固化后（一般为24小时后），可进行中涂层施工，用短绒毛滚筒滚涂，滚涂二遍，注意滚涂均匀，不可有流坠现象。

涂刷面漆：面层涂料涂刷二遍，方法和要求同中涂漆。

#### 墙体涂层保护

在无可靠保护措施情况下，不准从窗口向下或向上运送材料及穿电气焊用的电焊，以免污染墙面。

涂层硬化前靠窗口处要加遮挡避免雨淋。

施工过程中要避免穿插作业，禁止其他人员进出，不准用手触摸墙面。已完成的涂饰墙体不得靠近堆放任何材料。

### 花岗岩工程

外墙裙干挂石材施工先用水泥砂浆找平后，再施工8mm厚聚合物水泥砂浆底层，外干挂石材。

#### 工艺流程

详 图 设计

排版分块

加工编号

弹线控制

安装螺栓及挂件

组装面板

验 收

打     胶

#### 施工要点

（1）详图设计：根据外墙建筑设计要求以及对门、窗、洞口等复杂部位进行详图设计，确定连接件的尺寸及数量，重点部位是门窗洞口的侧板及挂件设计，所有挂件应通过严格计算要保留较大的安全系数。

（2）销钉对应的插孔位置必须准确，每块板上应保证4个挂接点，对特大石材应保证6个挂接点（挂件具体设计依据施工图定）。

（3）钻孔位置应保证十分准确，否则墙面的平整度较难保证，钻孔直径比钢销直径略大但不能超过0.5mm，不允许有太大的余量。

（4）板缝控制：挂板间接缝要控制在10～12mm,横竖要顺直。面板安装完并检查验收后，先在板缝内塞堵泡沫条，然后再打胶密封，使之形成一个弧形凹槽。

（5）外挂板根部要与散水间留30mm～60mm的缝隙，该缝隙采用沥青胶塞堵，形成弹性接触，防止建筑物沉降后，对外挂板形成挤压。