武汉格林体育设施有限公司

有关技术说明

沥青砼施工要求

（1）施工温度

A．温度要求

| 施工阶段 | 温度要求（℃） | 施工阶段 | 温度要求（℃） |
| --- | --- | --- | --- |
| 沥青砼运至现场 | 120-150 | 摊铺施工 | 110-165 |
| 碾压温度（正常施工） | 110-140且不低于110 | 碾压施工（低温施工） | 120-150且不低于110 |
| 成活温度（钢轮压路机） | 70 | 成活温度（振动压路机） | 65 |

B．混合料温度符合要求，当温度超过高限30℃，并影响粘结力时，混合料不得使用，混合料温度也不得低于要求的低限，不得被雨淋。

C．沥青混凝土采用中间级配，保证一定的密实度，空隙率要求6-9%，细料不能太多，保证热稳定性好；不宜在冬、雨季施工，要求气温在5℃以上施工。

（2）碾压要求

（1）粗沥青砼一般采用8-12吨的碾压机，细沥青一般采用6-8吨碾压机，有条件应备用振动碾压机。

（2）碾压速度一般为25-30m/分；碾压时从内沿向跑进方向向外重叠碾压，每次重叠碾压宽度不得小于20cm；

（3）碾压过程中有粘轮现象时，可向碾压轮涂少量水或肥泉水，严禁涂洒柴油及其它油类；

（4）碾压时用钢轮碾压机压实后，有条件的，最好用振动碾压机再进行振动碾压，这样可获得较密实平整的表面；

（5）对碾压机无法压实的死角或边缘，采用振动夯板或人工夯实；

（3）接槎

A．塑胶跑道一般采用斜接缝方式进行施工；

B．接缝做法：

a. 在已压实部分的接缝面上，铺一些热混合料，预热接缝面；

b.将预热料铲除，清除接缝搭接面，搭接宽度为40-60cm，搭接面预先洒粘层油；

c.将沥青混合料摊铺平整；

d.碾压时，碾压机先在压实的沥青面上开，轮边缘压过接缝10-15cm；

e. 再碾压新的热沥青，碾压机轮边缘同样压过接缝10-15cm。

（4）质量要求

A．外观：表面均匀坚实，无明显碾压轮迹，平整无纹，无烂边推挤，松散、油包、油疖、面、不可有车辙，硬结、沉、或开口等；表面无明显的大面各油污或沥青搅拌不均匀现象，不得有阻水现象。

B．R20＞25kg/cm，R50＞10kg/cm，压实密度＞95%；干容量＜2.35kg/公升；平整3M直允许误差2.5mm；横向＜1%，纵向＜1‰；宽不得小于设计宽。

（5）基础验收质量标准

A．参看《塑胶跑道基础工程验收标准》

B．验收注意事项：

a.施工单位应出具权威部门的材料检测报告，若没出具此类证明，在验收表上应注明材料质量没检测，如出现热稳定性和油含量及软化点造成的沥青返油，强度不够等现象，不属塑胶施工单位责任。

b.着重检测基础平整度及坡度，与标准差距甚远的，基础施工单位应尽量修整。

c.对于表面油污、麻面、密实度不够造成的渗料等情况，应坚决修理后，再进行塑胶铺设，若需塑胶施工单位自行处理的。

5．粗细沥青混凝土材料要求

塑胶场地应使用沥青搅拌站出产的商品沥青混凝土

- 沥青质量标准

| 项目 | 指标 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 针入度（25℃，100g，5s） | 60 | 软化点（环球法）（℃） | 50 |
| 延度（5cm/分，15℃） | 60 | 含蜡量（蒸馏法）（%） | 1 |

（2）砂石料

A．碎石料（含泥量≤2%）

一般采用《沥青路面施工及验收规范GB50092-96附表C.0.6》中的S8-S9级配规格；

B．石硝（含泥量≤3%）

一般采用《沥青路面施工及验收规范GB50092-96附表C.0.6》中的S15-S16级配规格；

C．粗砂（含泥量≤5%）

一般采用《沥青路面施工及验收规范GB50092-96附表C.0.9》中细砂级配规格；

D．矿粉

| 指标 | 质量要求 | 指标 | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密实度≥（t/立方米） | 2．5 | 含水量（%） | 1 |
| 外观 | 无团粒结块 | 亲水系数 | 1 |

（3）粗沥青砼

一般采用《沥青路面施工及验收规范GB50092-96附表D.0.8》中的LII-30I型级配规格；

推荐配比：碎石：石硝：粗砂：粉料=45：20：28：7

沥青用量：3.2-3.5%

热稳定系数：K1=R20/R50≤3.5，体胀率≤1%，体吸水率6-10%

（4）细沥青砼

一般采用《沥青路面施工及验收规范GB50092-96 附表C.0.8》中的LII-15I型或II型级配规格；

推荐配比：碎石：粗砂：粉料=54：35：11

沥青用量：4.52-4.8%，R20＞2。5MPa,R50 1.0MPa

热稳定系数：K1=R20/R50≤3。5，体胀率 1%，体吸水率6-10%

美国进口“柏士壁”丙烯酸施工工艺

（一）材料介绍

“柏士壁”（Plexiprave）牌丙烯酸等系列是目前世界上销量最大的网球场地专用面层材料系数。加州产品公司（California Products Co;）以40多年的潜心研究和锐意创新，使“柏士壁”系列产品的质量始终处世界领先地位。

“柏士壁”系列产品的优异品质得到了“国际网联（ITF）”，“国际男子职业网联（ATP）”，“国际女子职业网联（WTA）”等世界网球权威组织的认可使用。

（二）基础处理

1．对已建好的砼基础进行勘测，检查砼基础坡度及平整度，将凸凹处做上标记。

2．采用机械对表面进行打磨处理，直至达平整度要求，同时也将表面松散混凝土除掉，使表面达到稳定。

3．采用吹风机进行表面除尘清扫，直至表面达到清洁干净。

（三）面层施工工艺

1．粘接层：在混凝土基础之上铺涂一层柏士壁专有的粘和剂。该粘和剂为水溶性环氧树酯，耐碱性，能紧密粘接在混凝土基础表面之上，并与柏士壁系列涂料紧密结合，防止出现脱胶起皱等问题。

2．基础增强层：一种不含石棉、与石英砂混合使用的丙烯酸乳液涂铺层，具有渗透性好，强度大的特点。能增强场地的强度，平整度和使用寿命。

3．弹性基础层：是掺有EPDM橡胶颗粒的丙烯酸乳液铺涂层，能提供比普通弹性更佳的弹性效果。

4．弹性层：由掺入特殊橡胶颗粒的丙烯酸乳液组成，用来提供良好的减震效果，保护运动员的关节。

5．填充层：使用柏士壁丙烯酸色层加石英砂铺成，可以通过调整石英砂的粒度和用量来调控球速。

6．面层：由色彩鲜艳、抗紫外线光的丙烯酸涂料铺涂，增加耐磨性。

7．漆线：丙烯酸白漆线，遮盖力强，使用方便。