- 钢筋质量程序控制

- 附表12

学习图纸和技术资料

钢筋合格证，有疑问要复验

学习操作规程和质量标准

检查脚手架、脚手板

准备工作

带颗粒或片状钢筋老锈先除掉

制订与审核钢筋配筋表

收

书面交底

钢筋就平直，无局部曲折

操作人员参加

一级钢筋末端作１８０度弯钩

技术交底

按不同型号挂牌

不允许加热弯曲

加热

下料成型

钢筋、模板工序资接检查

中间抽查

自检

现场绑扎安装

控制保护层厚度

注意钢筋数量及位置

钢筋、混凝土工序交接检查

接头不留在同一断层

办理隐蔽验收签证手续

钢筋合格证及复验

单

浇灌混凝土，留人看钢筋

钢筋代用单

执行验评标准

质量评定

自检记录

不合格的要返修

质量评定记录

清理现场，文明施工

隐蔽验收记录

施工记录

事故处理记录

资料整理

- 混凝土质量程序控制

- 附表13

学习图纸和技术资料

材料准备，出具合格证

学习操作规程和质量标准

操作远程规程

申请混凝土配合比

准备工作

制订保证混凝土质量措施

模板、钢筋混凝土工序交接

者

书面交底

计量检测工具准备

舍

操作人员参加

检查脚手架及道路

技术交底

克服上一道工序弊病的补救措施施

水平、垂直运输机械准备

专业会签

办理钢筋隐蔽签证手续

每个班组不少于１组；每１００m3混凝土不少于１组；现浇楼层，每层不少于１组

按规定预留、养护、试压试块

试块报告单

自检记录

质量评定记录

混凝土浇灌命令

施工记录

测温记录

事故处理记录

材料合格证

拌混凝土，执行重量计量

岗位分工，操作挂牌

根据情况调查配合比

木工、钢筋工跟班保质量

紧插慢拔３０Ｓ，棒棒相接不漏捣

自检

中间抽查

按时覆盖

暖热季节定时养护七昼夜

冬季注意保温防冻

注意不要早期加荷

执行验评标准

不合格品的处理作（返工）

清理现场，文明施工

申请浇灌命令

浇灌混凝土

养    护

质量评定

资料整理

- 模板工程质量程序控制

- 附表11

车

学习图纸和技术资料

学习操作规程和质量标准

底面抄平放线

书面交底

操作人员参加

底部标高、中心线、断面尺寸放线

注意预埋件的位置和尺寸

模板选择

平整钢模板

模板涂隔离剂

与钢筋工序交接

钢模板孔洞堵补

执行验评标准

中间抽查

自检

注意二次接模接缝

梁、板底部按规定起拱

要有足够刚度，防止涨模

和钢筋、混凝土工序交接检查

浇灌混凝土时，留人看守

清理现场，文明施工

按强度曲线拆模时间

注意保护棱角

修被模板、分类堆放

自检记录

质量评定记录

预埋件隐蔽记录

施工记录

准备工作

技术交底

支    模

质量评定

拆    模

资料整理

- 门窗施工质量程序控制

- 附表14

学习图纸和技术资料

门窗洞外尺寸检查

学习操作规程和质量标准

门窗运到现场,出具合格证

门窗及框外形尺寸检查

安装工具准备

书面交底

操作人员参加

克服上一道工序弊病的补救措施

控制框、扇安装缝隙

中间抽查

自检

注意门窗框与墙的连接

自检记录

质量评定记录

施工记录

门窗框、扇出厂合格证

执行检评标准

不合格的处理（返工）

清理现场，文明施工

先立口：平面位置、标高放线，后塞口，检查墙体预埋件

准备工作

技术交底

安    装

质量评定

资料整理

- 质量程序控制

- 附表16

材料准备，出具质量证明

学习图纸和技术资料

准备试模和计具工具

学习操作规程和质量标准

申请混凝土配合比

编制施工方案

准备工作

检查脚手架及马道

施工机具准备

测量仪器准备

水平、垂直运输工具准备

克服上道工序弊病的补救措施

书面交底

技术交底

操作人员参加

注意钢筋接头和保护层厚度

钢筋、模板交接检查

中间抽查

钢筋

质量评定

自检

执行验评标准

注意模板堵缝、堵孔

中间抽查

模板

不合格的处理（返工）

自检

钢筋隐蔽签证

申请浇灌命令

模板、钢筋、混凝土交接检查

木工、钢筋工看模及钢筋

执行检评标准

材料合格证

不合格的处理（返工）

注意截面尺寸和位置、标高

测量记录

试块强度报告

按规定预留、养护、试压试块

混凝土

每楼层不少于1组

焊接接头试验报告

养护

混凝土施工日志

自检记录

拆模

隐蔽验收记录

中间抽查

质量评定记录

自检

事故处理记录

执行检评标准

资料整理

不合格的处理（返工）