锦绣姜城一期工程

分项工程施工方案之

外

墙

装

饰

工

程

正太集团有限公司

二O一O年三月十日

目   录

第一章 概 况	3

1.1工程概况	3

1.2材料做法如下：	3

第二章 面砖外墙面施工方案	4

2.1施工准备	4

2.2质量要求	4

2.3工艺流程	5

2.4操作工艺	5

第三章 外墙乳胶漆的施工	7

3.1施工准备	7

3.2外墙乳胶漆施工方法	7

3.3施工工艺	7

3.4操作方法	7

3.5质量要求：	9

第四章 石材墙面工程	10

4.1概述	10

4.2施工准备	10

4.3工艺流程：	10

4.4施工方法：	10

4.5镶贴要点：	11

4.6质量标准	11

# 第一章 概 况

## 1.1工程概况

锦绣姜城一期工程是由泰州深业鹏基投资有限公司兴建的高档住宅及综合用房，计15幢单体建筑，其中1~3#楼为共用地下一层车库及人防。建筑层数18层，局部5（1）层、18+1层，总建筑面积约14万多平方米。

## 1.2材料做法如下：

1.1.1（外1）乳胶漆外墙面

1）喷或滚刷外墙乳胶漆两遍（墙面分格缝10*8）

2）节能保温做法详见节能施工方案

3）抹灰做法详见抹灰施工方案

1.1.2（外2）商业裙房、住宅

1）外墙面砖（素水泥浆掺水重20%109胶粘贴、素水泥浆勾缝，并及时清理砖面污染）

2）节能保温做法详见节能施工方案

3）抹灰做法详见抹灰施工方案

1.1.3（外4）花岗石外墙面4～14#楼住宅门楼

1）25厚花岗石板（光面黄金麻）（背面用双股16号铜丝绑扎与墙面固定，水泥浆擦缝）

2）30厚1：2.5水泥砂浆、分层灌浆

3）基层墙体

# 第二章 面砖外墙面施工方案

## 2.1施工准备

2.1.1作业条件

镶贴前，基体必须经验收，无空鼓。，结构的已验收沉降稳定，基体表面平整度必须经过处理，饰面砖施工图（排砖图）应根据基体的几何表面状况确定。

2.1.2材质要求

1、水泥：32.5级普通硅酸盐水泥，应有出厂证明及复试报告。

2、砂：中砂，用前过筛。

3、外墙面砖，应表面平整；颜色一致，尺寸正确，边棱整齐，无掉棱、缺角。面砖颜色详见分色图。

面砖材料为：

| 产品名称 | 规格 | 颜色 |
| --- | --- | --- |
| 釉面砖 | 45*95 | 橘红 |
|  |  | 米白 |
|  |  | 暖灰 |
| 纸皮砖 | 45*45 | 橘红 |
|  |  | 米白 |
|  |  | 暖灰 |
| 劈开砖 | 45*195 | 深灰 |
|  |  | 中灰 |
|  |  | 浅灰 |

2.1.3工器具

磅秤，孔径5mm筛子，手推车，大桶，木抹子，水平尺，方尺，靠尺板，合金錾子，托线板，盒尺，匀石机。

## 2.2质量要求

2.2.1主控项目

1、饰面砖的品种、规格、图案、颜色和性能应符合设计要求。面砖颜色详见分色图。

2、饰面砖粘贴工程的找平、粘结和勾缝材料及施工方法应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术标准的规定。

3、饰面砖粘贴必须牢固。

4、满粘法施工的饰面砖工程应无空鼓、裂缝。

2.2.2一般项目

1、饰面砖表面应平整、洁净、色泽一致，无裂痕和缺损。

2、阴阳角处搭接方式、非整砖使用部位应符合设计要求。

3、墙面突出物周围的饰面砖应整砖套割吻合，边缘应整齐。墙裙、贴脸突出墙面的厚度应一致。

4、饰面砖接缝应平直、光滑，填嵌应连续、密实；宽度和深度应符合设计要求。

5、有排水要求的部位应做滴水线（槽）。滴水线（槽）应顺直，流水坡向应正确，坡度应符合设计要求。

饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 | 内墙面砖允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 立面垂直度 | 2 |
| 2 | 表面平整度 | 3 |
| 3 | 阴阳角方正 | 3 |
| 4 | 接缝直线度 | 2 |
| 5 | 接缝高低差 | 0.5 |
| 6 | 接缝宽度 | 1 |

## 2.3工艺流程

基层处理→贴标志砖→镶贴→擦缝→清洁

## 2.4操作工艺

施工开始：首先进行的是抄平、弹线、套方。其中画排砖图按内墙砖规格（尺寸很多）结合基体尺寸进行预排，可以合理安排破活。在同一墙面上的砖块横竖排列，原则上不得有一行以上的非整砖，如发生时，应科学、合理安排，使之协调、美观。门窗两侧排整砖，向两侧排，大面积施工前应先做样板，样板完成后必须经质检部门鉴定合格后，方能大面积施工。应注意：

1、面砖排砖不正确。解决办法为：

（1）从顶板（吊顶面）往下排，防止顶部出现20～30mm的破砖，如顶部是整砖，下部出现20-50mm的破砖时，应把顶部面砖裁小一些，使上下两部位均为两个大半砖。

（2）门窗口及阳角处须以整砖镶贴，破砖位置应放在阴角或门窗洞口中间部位，如果阴角处及门窗洞口中间部位的破砖大于1/3面砖宽度时，可以镶贴，如果小于1/3瓷砖宽度，应镶贴两块相等的大半砖。

2.4.1基层处理

基层结构：基层为聚苯挤塑板，7厚聚合物抗裂砂浆（压入热镀锌钢丝网一层，钢丝网直径0.7）

2.4.2贴标志砖

标志点是用废面砖用水泥砂浆粘贴在找平层上，按此拉通线或用靠尺板作为铺贴面砖的控制点。

标志点间距为1.5×1.5m或2×3m为宜，面砖铺贴到此处时再敲掉。注意标志点贴完，有强度后进行一次预检。

2.4.3镶贴

镶贴面砖以前，砖墙面要提前一天湿润好，砼墙可以提前3～4h湿润，瓷砖要在施工前浸水，浸水时间不小于两小时，然后取出晾至手按砖背无水迹方可贴砖。

镶贴用1∶1水泥砂浆（体积比），使用水泥不低于32.5级普通硅酸盐水泥加20％的109胶，砂子为中细砂（过筛），施工环境温度最低在5℃以上，在瓷砖背面满抹灰浆，四边刮成斜面，厚度5mm左右注意边角满浆，瓷砖就位后用灰木柄轻轻敲击砖面，使之与邻面相平。粘贴8～10块，用靠尺板检查表面平整，并用卡子将缝拨直。阳角拼缝可用匀石机或磨砂机将面砖边沿切磨成45°斜角，保证接缝平直、密实。扫去表面灰浆用卡子划缝，并用棉丝拭净，镶完一面墙后要将横竖缝内灰浆清理干净。阴角应大面砖压小面砖，并注意考虑主视线面向。确保在阴阳角处的缝通顺。厕浴间的缝隙一般采用塑料十字卡控制。

镶贴面砖工程，面砖镶贴前，墙面要先清理干净并洒水润湿，每面墙从下向上镶贴，从最下两排砖的位置稳好靠尺，竖缝用水平尺吊垂直，上口拉水平通线。镶贴高度一般为每天1.2～1.5m。必须检查瓷砖上口灰缝是否饱满，不饱满一定要先喂灰饱满，采用塑料卡子，以确保灰缝通顺，随贴随将缝口的灰浆划出。

2.4.4擦缝

待面砖贴好24h后，用素水泥浆涂满缝隙，再用棉砂蘸浆将缝隙擦平实，待稍有强度，用镏子勾缝，镏子可采用3mm不掉色塑料圆线。

保证平滑凹缝1～2mm，但必须一致（彩色面砖可加适量颜料调成色浆擦缝）。缝溜完后要浇水养护。

2.4.5清洁

待嵌缝材料硬化后再清洗表面，必要时用布或棉纱头蘸稀盐酸擦洗一遍，再用清水冲洗一遍。

2.4.6成品保护

1、每次贴砖完毕后，用棉丝将面砖仔细清理干净。镶贴好的面砖应有切实可靠的防止污染的措施，同时要及时清擦干净残留在门窗框、扇上的砂浆。特别是铝合金门窗框、扇，事先应粘贴好保护膜，防止污染。

2、抹灰层在凝结前应防止风干、水冲、撞击和振动。

3、注意其它专业施工时，不要破坏现有成品。

2.4.7注意事项

1、镶贴瓷砖应事先挑选，凡外形歪斜、缺角、脱边、翘曲和裂缝的不得使用。颜色和规格不一的应分别存放。

2、注意事先预排，使得砖缝分配均匀，遇到突出的管线、支架等部位应用整砖套割吻合，不能用破砖凑合。

3、为了防止空鼓和脱落，墙面基层必须清理干净，泼水湿润。瓷砖使用前，必须清洗干净，用水浸泡时间不小于2h，然后取出，待表面晾干后方可镶贴。必要时在水泥砂浆中掺入水泥重量3％～5％的109胶，使粘结的砂浆和易性和保水性较好，并有一点缓凝作用，不但增加粘结力，而且可以减少粘结层的厚度，易于保证镶贴质量。

# 第三章 外墙乳胶漆的施工

## 3.1施工准备

①基层要求：

基层为5厚聚合物抗裂砂浆（压入耐碱玻纤网格布），基层的碱度PH值在9以下，同时基层已干燥(至少已干燥15天)，湿度低于8%；基层表面平整，阴阳角及角线密实，轮廓分明；墙面无渗水、无裂缝、空鼓、起泡孔洞等结构问题。没有粉化松脱物，没有油、脂和其他粘附物。

②外墙预留的缝已进行防水密闭处理。

③所用涂料有出厂合证明，同时经检验达到国家相关规范标准要求。

④所用涂料采用立邦、多乐士、康乐菲三种涂料中的一种。同时样板墙经业主、监理及设计单位同意。

⑤装饰脚手架采用原悬挑脚手架，已搭设完毕。

⑥施工条件：外墙乳胶漆由于是水性涂料，对施工保养条件要求较高。施工保养要求温度高于5℃，环境湿度低于85%，以保证成膜良好。低温将引起涂料的漆膜粉化开裂等问题，环境湿度大使漆膜长时间不干，并最终导致成膜不良。外墙施工必须考虑天气因素，在涂刷涂料前，12小时未下雨，以保证基层干燥，涂刷后，24小时不能下雨，避免漆膜被雨水冲坏。

## 3.2外墙乳胶漆施工方法

本工程中外墙建筑涂料涂装体系分为二层，即底漆、面漆。其作用如下：

底漆：底漆封闭墙面碱性，提高面漆附着力，对面涂性能及表面效果有较大影响。如不使用底漆，漆膜附着力会有所削弱，可能造成漆膜粉化、泛黄、渗碱等问题，破坏面漆性能，影响漆膜的使用寿命。素水泥浆

面漆：面漆是体系中最后涂层，具装饰功能，抗拒环境侵害。

## 3.3施工工艺

修补→清扫→磨平→底漆施工→面漆施工→面漆施工

## 3.4操作方法

a、修补：

施涂前对于基体的缺棱掉角处、孔洞等缺陷采用1：3水泥砂浆（或聚合物水泥砂浆）修补。下面为具体做法：

缝隙——细小裂缝采用腻子进行修补（修补时要求薄批而不宜厚刷），干后用砂纸打平；对于大的裂缝，可将裂缝部位凿成“V”字形缝隙，清扫干净后做一层防水层，再嵌填1：2.5水泥砂浆，干后用水泥砂纸打磨平整。

孔洞——基层表面以下3mm素水泥浆以下的孔洞，采用聚合物水泥腻子进行找平，大于3mm的孔洞采用水泥砂浆进行修补待干后磨平。

b、清扫：

尘土、粉末──可使用扫帚、毛刷、高压水冲洗，油脂──使用中性洗涤剂清洗；灰浆──用铲、刮刀等除去。

c、涂料的涂刷：

涂料涂刷时要求：基层表面含水率不得大于8%，如遇有大风、雨、雾等到天气时不得进行面层涂料的施涂；施工时要求根据设计要求做样板墙，直到竣工验收时为止。

①、施工涂料的调配

本工程中所有采用的涂料均为专业生产厂家按色卡选定的颜色进行配色后的成品。

在施涂过程度中，如发现涂料有沉淀，必须将其搅拌均匀，涂料的拌合采用电动搅拌机进行，搅拌时间控制在8-10分钟为宜。

②施涂方法：

施工时以墙的阴阳角处及水落管为分界线，同一面墙应采用同一批号的涂料，每层涂料不宜施涂过厚，涂层应均匀，颜色一致。

涂料施工时，施工保养条件要求较高。施工保养温度高于5℃，环境湿度低于85%，以保证成膜良好。低温将引起涂料的漆膜粉化开裂等问题，环境湿度大使漆膜长时间不干，并最终导致成膜不良。外墙施工必须考虑天气因素，在涂刷涂料前，12小时不能下雨，保证底材干燥，涂刷后，采取相应措施防止由于24小时内下雨而造成漆膜被雨水冲坏。

进行涂料施涂时主要采用刷涂和滚涂：

其中刷涂采用人工特制的刷子进行，主要用于对边角、水管后等不易滚涂到的部位的施工。刷涂施工时要求前一度涂层表干后方可进行后一度的涂刷，前后两层的涂刷时间间隔得小于2至4小时。

刷涂方法：为便于用后的清洗，先将刷毛用水或稀释剂浸湿、甩干，然后再蘸取涂料。刷毛蘸入涂料不要过深，蘸料后在匀料板或溶器边口刮去多余的涂料，然后在基层上依顺序刷开。布料时刷子与被涂面的角度约为50-70度，修饰时角度则减少到30-45度。涂刷时动作要迅速，每个涂刷片段不要过宽，以保证相互衔接时边尚未干燥，不会显出接头的痕迹；涂到门窗、墙角等部位时，为避免粘污，应先用小刷子将不易涂刷的部位涂刷一下，然后再进行大面积的涂刷。这种技法通常称为“卡边”。卡边的宽度一般是5-8cm。

滚涂采用手工滚涂，采用工具为羊毛制成的辊子，主要用于大面积墙面的施涂。施工时在辊子上蘸少许涂料后再在墙上轻缓平稳地来回滚动，直上直下，不得歪扭蛇形，以保证涂层厚度一致、色泽一致、质感一致。

滚涂方法：

滚涂施工前先用水或稀释剂将滚筒刷湿润，在废纸上滚去多余的液体再蘸取涂料，蘸料时只须将滚筒的一半浸入料中，然后在匀料板上来加滚动使之含料均匀。滚涂时自上而下再自上而下，按“W”形方式将涂料滚在基层上，然后再横向滚匀，当滚筒较干时再将刚滚涂的表面轻理一下，每一次滚涂的宽度不得大于滚筒的4倍，同时要求在滚涂的过程中重叠滚筒的三分之一，避免在交合处形成漆痕，滚涂过程中要求要用力均匀，开始时稍轻，然后逐步加重。在涂刷的过程中要求，滚筒的速度不宜过快，以免涂料飞测。

③涂装技巧

要想达到良好的涂装效果，熟练的操作水平是必要的。首先，底材的要求应清洁干燥和牢固，按使用说明书操作，涂装条件适合，稀释比例准确，过量稀释会使涂料不遮底，粉化，有光泽涂料会失光，色彩不一。其次，好的施工用具也是必须的。

外墙涂装上漆顺序要先上后下，从屋檐、柱顶、横顶、门窗洞口。其中每一部分也须自上而下依次涂刷。在涂刷每一部位时，中途不能停顿，如果不得不停下来，也要选择建筑结构上原有的连接部位，如墙面与窗框衔接处。这样就能避免难看的接缝。在涂刷檐板线条时要分下述两步，先刷檐板的底部，尔后刷向阳部位。同时刷几块檐板时，顺着墙依次进行，涂刷过程中动作要快，并不时地在已干和未干的接合部位来回刷几下，以避免留下层叠或接缝。

④涂刷后处理

施工完毕后，工具需即刻清洗，同时立即清理不小心被污染的门窗，否则涂料干结后，会损坏工具、难于清除掉门窗上的污迹；剩余涂料保持清洁，密闭封存。

## 3.5质量要求：

在涂施完毕后要求涂层不得出现以下情况：

不得出现漏涂、透底、掉粉、起皮、同时不得出现反碱、咬色、并且颜色要求一致，疏密均匀，此外不得出现流坠、疙瘩、刷纹并不得污染门窗。

# 第四章 石材墙面工程

## 4.1概述

4.1.1本工程石材：光面黄金麻，规格500*750为主，设计厚度25mm。

本石材工程按设计要求采用整板湿贴施工工艺，施工难度较大，施工时应先试贴，符合要求后再出工艺卡全面铺开作业。

4.1.2材料准备及石材的加工

本工程所用石材质量必须符合设计要求和国家规范。石材样品一经得到业主、设计师确认封样后，应严格按规定进行采购备料，同一品种的石材应从单一的开采源购买。本工程所用石材的制造加工要有先进的机械设备和技术力量。其它铺料（水泥、砂子、粘结剂、颜料、清洁剂、蜡、各种锚固件、预埋件、支撑件等）都应按设计规定备料或加工。

## 4.2施工准备

1、检测基层结构做好施工大样图

各种石材饰面安装前，应根据设计图纸对石材安装部位的基层结构进行测量检查，对各种基体的垂直度、平整度、间隔距离、设计规定的坡度等进行实测核实，对施工难度大的拼花图案要做好施工大样图，绘制好大样排板图。

2、基层处理

根据测量检查结果对基层进行修整，光滑的基层表面应做毛，基层表面明显凸凹处，应用1：3水泥砂浆找平，基层表面残存的灰浆、尘土、油漆等应清除干静。如需做找平层的，为了使基层能与找平层粘结牢固，可在抹找平层前先洒聚合水泥浆。

3、测量放线

各种石材铺贴前必须按设计排版图或施工大样图进行实地测量放线，弹出中心线和水平标高线及分格线。

4、选板、预拼、排号

本工程所用石材都应根据排版图，在加工厂加工好成品后进行编号包装，石材进场拆包后，首先应逐块进行检查，将破碎、缺棱掉角的全部挑选出来，另行堆放，并通知加工厂重新加工。在选板检查好的基础上进行现场预拼，通过预拼使上下左右的颜色花纹更加一致，纹理通顺，接缝严密吻合。预拼好的石材要双向编号，然后分类竖同堆放待用。

## 4.3工艺流程：

基层处理→吊垂直、套方、找规矩→贴灰饼→标底层砂浆→弹线分格→排砖→浸砖→镶贴花岗岩→花岗岩勾缝与擦缝。

## 4.4施工方法：

①抹灰前，墙面必须清扫干净，浇水湿润。

②大墙面和四角、门窗口边弹线找规矩，必须由顶层到底一次进行，弹出垂直线，并决定花岗岩出墙尺寸、分层设点、做灰饼。横线则以楼层为水平基线交圈挖制，竖向线则以四周大角和通天垛，柱子为基准线挖制。每层打底时则以此为灰饼作为基准点进行冲筋，使其底怪灰做到横平竖直，同时，要注意找好突出檐口、腰线、窗台、雨篷等饰面流水坡度。

③抹底层砂浆：先把墙面浇水湿润，然后用1:3水泥砂浆刮一道约6mm厚，紧跟着用同强度等级的灰与所冲的筋抹平，随即用木杠刮平、木抹搓平，隔天浇水养护。

④弹线分格：待基层六至七层干时，即可按图纸要求进行分段分格弹线，同时亦可进行面层贴标准点的工作，以控制面层出墙尺寸及垂直、平整。

⑤排砖：根据大样图及墙面尺寸进行横竖向排砖，以保证花岗岩缝隙均匀，符合设计图纸要求，注意大墙面，通天柱子和垛子要排整砖，以及在同一墙面上的横竖排列，均不得有一行以上的非整砖。非整砖行应排在次要部位，如窗间墙或阴角处等。但亦要注意一致和对称。如遇有突出的卡件，应用整砖套割吻合，不得用非整夸随意拼凑镶贴。

⑥镶贴花岗岩：镶贴应自上而下进行。在每一分段或分块内的花岗岩，均为自下而上镶贴，从最下一层砖下皮的位置线先稳好靠尺，以此托住第一皮花岗岩。在花岗岩外皮上口拉水平通线，作为镶贴的标准。

在花岗岩背面宜采用1:1水泥厚度为6mm，贴上后用灰铲柄轻轻敲打，使之附线，再用钢片开刀调整竖缝，并用小杠通过标准点调整平面和垂直度。

⑦花岗岩勾缝与擦缝：花岗岩铺贴拉缝时，用1:1水泥砂浆勾缝，先勾水平缝再勾竖缝，勾好后要求凹进花岗岩外表面2-3mm。若横竖缝为干挤缝，或小于3mm者，应用白水泥配颜料进行擦缝处理。花岗岩缝子勾完后，用布或棉丝蘸稀盐酸擦洗干净。

## 4.5镶贴要点：

①基层处理完后，一般要养护1-2d方可镶贴花岗岩；

②根据预排好的花岗岩进行镶贴；

③用花岗岩做灰饼，找出墙面、柱面、门窗套等横竖标准，阳角处要双面排直，灰饼间距不应大于1.5m。

④镶贴时，在花岗岩背后满铺粘结砂浆，镶贴后，用小铲把轻轻敲击，使这与基层粘结牢固，并用靠尺随时找平找方。贴完一皮后须将砖上口灰刮平，每日下班前须清理干净。

⑤在与抹灰交接的门窗套、窗心墙、柱子等处应先抹好底子灰，然后镶贴花岗岩。罩面灰可在花岗岩镶贴后进行。

⑥缝子的嵌缝条应在镶贴花岗岩次日取出，并用水洗净继续使用。在花岗岩镶贴完成一定流水段后，立即用1:1水泥砂浆勾缝。

⑦整个工程完工后，可用浓度10%稀盐酸刷洗表面，并随即用水冲洗干净。

## 4.6质量标准

1、主控项目

（1）饰面板（磨光花岗石）的品种、规格、颜色、图案，必须符合设计要求和有关标准的规定。

（2）饰面板安装必须牢固，严禁空鼓，无歪斜、缺楞掉角和裂缝等缺陷。

（3）石材的环保检测必须符合国家有关规定。

2、一般项目

（1）表面：平整、洁净，颜色协调一致。

（2）接缝：填嵌密实、平直，宽窄一致，颜色一致，阴阳角处板的压向正确，非整砖的使用部位适宜。

（3）套割：用整板套割吻合，边缘整齐；墙裙、贴脸等上口平顺，突出墙面的厚度一致。

（4）坡向、滴水线：流水坡向正确；滴水线顺直。

（5）磨光花岗石允许偏差项目见下表

磨光花岗石允许偏差

| 项次 | 项目 |  | 允许偏差（mm） |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大理石 | 磨光花岗石 |  |
| 1 | 立面垂直 | 室内 | 2 | 2 | 用2m托线板和尺量检查 |
|  |  | 室外 | 3 | 3 |  |
| 2 | 表面平整 |  | 1 | 2 | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |
| 3 | 阳角方正 |  | 2 | 2 | 用20cm方尺和楔形塞尺检查 |
| 4 | 接缝平直 |  | 2 | 3 | 拉5m小线，不足5m拉通线和尺量检查 |
| 5 | 墙裙上口平直 |  | 2 | 2 | 拉5m小线，不足5m拉通线和尺量检查 |
| 6 | 接缝高低 |  | 0.3 | 0.5 | 用钢板短尺和楔形塞尺检查 |
| 7 | 接缝宽度偏差 |  | 0.5 | 0.5 | 拉5m小线和尺量检查 |