施工技术交底记录             施管表5

2011年5月23 日

| 工程名称 | 吉安庐陵文化生态公园 基础设施、建筑工程 |  | 分部工程 | 古建工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 | 古建筑翼角 |  |  |  |  |
| 交底内容： 如何提高仿古建筑翼角观感质量 木结构部分： 翼角由老戗、嫩戗、千金销、菱角木、龙背木、三角木、立脚飞椽、摔网椽、封沿板、里口木、屋面板等组成。 施工方法：在板或地面上先放一比一大样图，按设计图纸尺寸取料，老戗头按图雕饰龙头，木料加工成型后开始组装，老嫩戗、千金销、菱角木、龙背木等在地面上组装成型后，安装时整体吊装上去，固定在角柱、角梁上面，翼角同平直部分根据图纸弧度拉线，先做样板，然后根据弧度设置戗山木，上放摔网椽，铺上木基层望板，然后钉立脚飞椽，飞椽上钉上木望板，做屋面防水层，再铺上瓦及做脊和翘角。 屋面部分： 根据图纸选定瓦及戗脊配件，然后到烧制品厂家定配件等，翼角屋面部分由瓦、砖、翘角、花筒瓦、斜挡勾、脊座、滚筒戗脊等组成。 施工方法：在屋面防水层上先分放瓦拢线，再用混合砂浆座浆铺底瓦，后铺盖瓦，屋面瓦铺好后再做戗脊，根据弧度先做好脊座，贴上斜挡勾，放上脊座和滚筒脊，翘角部分先在地面上用细石砼或水泥砂浆钢筋连接好放几天，做滚筒戗脊时在脊头上放置连接铁件或钢筋，安装翘角时必须用水泥砂浆，放置翘角时要保持弧度线条流畅，装好后，在整条戗脊上补好缝隙，后用同色陶瓷漆喷涂二遍，保持色泽一致。 |  |  |  |  |  |
| 交底单位 | 华升建设集团有限公司 | 接收单位 |  |  |  |
| 交 底 人 |  | 接 收 人 |  |  |  |

施工技术交底记录             施管表5

年   月  日

| 工程名称 | 吉安庐陵文化生态公园 基础设施、建筑工程 |  | 分部工程 | 管道主体工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 | 管道基础 |  |  |  |  |
| 交底内容： 管道基础技术交底 一、施工要求 1、准备工作：检查基底是否符合要求及平基厚度是否符合规定，如超过允许误差后，应再次清底，有超挖用垫砂处理至合格。 2、测量放样：按图纸设计要求用水准仪放出基础高程，每10米打铁桩挂线浇筑。 3、砼摊铺：对易发生分层离析的混凝土拌合料必须翻拌均匀。尤其是近模处要反扣铁锹铺放，不得掷抛。摊铺按边缘，接缝处顺序进行，摊铺虚厚一般高出设计高程2~2.5CM。 4、振捣：插入式振捣时应“慢抽密插”。平板振动器应纵横向振捣3遍。做到表面平整成型，不露石子，有一层滋润砂浆。 5、质量应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》。 二、安全要求： - 施工路段两头设置安全标牌，夜间应有红灯警示。 - 卸料时应有专人指挥，注意安全。 3、施工时，用电应注意安全，严格遵守用电操作规程。 |  |  |  |  |  |
| 交底单位 | 华升建设集团有限公司 | 接收单位 |  |  |  |
| 交 底 人 |  | 接 收 人 |  |  |  |

施工技术交底记录             施管表5

年   月  日

| 工程名称 | 吉安庐陵文化生态公园 基础设施、建筑工程 |  | 分部工程 | 管道主体工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 | 管道铺设、接口 |  |  |  |  |
| 交底内容： 管道铺设、接口技术交底 一、施工要求： - 准备工作：安管前，检查平基的砼强度是否达设计强度的50％，且复测高程符合要求后方可下管。 - 测量放样：安管时，首先将管逐节按设计要求用全站仪和水准仪放出中心线及高程线，并控制两管的管口之间距离。 - 安管：将管吊运到基础后，再逐节均匀摆在基础上，采用人工横推法。操作时应设专人指挥，保障人身安全，防止管之间互相碰撞。当管径大于管长时，不应在槽内运管。 - 接口：接口应平直，环形间隙均匀。 - 质量应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》。 三、安全交底： 1、施工路段两头设置安全标牌，夜间应有红灯警示。 2、吊管时应有专人指挥，注意安全。 3、管材运至施工现场时，对存放的每节管应固定。 4、下管时应保证吊车等机具的稳定。起吊不能过猛。 |  |  |  |  |  |
| 交底单位 | 华升建设集团有限公司 | 接收单位 |  |  |  |
| 交 底 人 |  | 接 收 人 |  |  |  |

施工技术交底记录             施管表5

年   月  日

| 工程名称 | 吉安庐陵文化生态公园 基础设施、建筑工程 |  | 分部工程 | 管道主体工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 | 检查井 |  |  |  |  |
| 交底内容： 检查井技术交底 一、施工要求： - 砌筑前应检查基础尺寸及高程，是否符合图纸规定。 - 砌筑前应用水冲净基础后，先铺一层砂浆，再压砖砌筑，必须做到满铺满挤，砖与砖间灰缝保持1CM。拌合均匀，严禁水冲浆。 - 井壁与砼管接角部分，必须座满砂浆，砖面与管外壁留1～1.5CM,用砂浆堵严，并在井壁外抹管箍，以防漏水，管外壁抹箍处应提前洗刷干净。 - 支管或预埋管应按设计高程、位置、坡度随砌井即安好。管口与井内壁取齐，预埋管应在还土前用干砖堵抹面，不得漏水。 - 砌筑时，用挂线砌筑，随时检查是否平直，井内的踏步在安装前应刷防锈漆，在砌砖时用砂浆埋固，不得事后补装，砂浆未凝固前不得踩踏。 - 抹面前先用水浇湿砖面，用1：2.5水泥砂浆打底，厚0.7CM。必须压入砖缝，与砖面粘接牢固。 - 分段抹面时，接缝要分层压茬，精心操作。抹面完成后，井顶应覆盖草袋，防止干裂。 - 检查井砌筑完后，应立即安装井盖井箅，在安装前，应仔细检查井盖、井箅是否符合设计标准和有无损坏、裂纹。 |  |  |  |  |  |
| 交底单位 | 华升建设集团有限公司 | 接收单位 |  |  |  |
| 交 底 人 |  | 接 收 人 |  |  |  |

施工技术交底记录             施管表5

年   月  日

| 工程名称 | 吉安庐陵文化生态公园 基础设施、建筑工程 |  | 分部工程 | 土方工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 | 回填 |  |  |  |  |
| 交底内容： 回填技术交底 一、材料要求： 1、一般用自然中砂。 2、饮用自来水。 二、施工要求： 1、回填时，应检查上道工序是否合格，合格后方可回填。 2、回填时，应分层回填灌水夯实。 3、回填砂的密实度应达到设计规定。 4、回填砂超过管顶0.5M以上，方可使用机械夯实，严禁管顶上使用重锤夯实。 5、回填时，严禁回填淤泥土、腐植土等有机物质。 三、安全要求： 1、施工路段两头设置安全标牌，夜间应有红灯警示。 2、翻斗车卸料时应有专人指挥，注意安全。 |  |  |  |  |  |
| 交底单位 | 华升建设集团有限公司 | 接收单位 |  |  |  |
| 交 底 人 |  | 接 收 人 |  |  |  |

施工技术交底记录             施管表5

年   月  日

| 工程名称 | 吉安庐陵文化生态公园 基础设施、建筑工程 |  | 分部工程 | 地基与基础 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 | 桩基 |  |  |  |  |
| 交底内容： 一、钻孔桩施工技术方案 1、设置声测管 采用6分镀锌钢管，长度为桩长。 2、冲孔及钻进 ①冲孔使用带圆弧刃的十字钻头，钻头直径比钢护筒内径小40～50mm，每个圆弧刃的长度大于1/10钻头圆周长，中心刃与圆弧刃下加焊硬质刃齿，以利于防止孔形不规则，提高冲孔速度。 ②使用钻机冲孔时，选冲击行程100Omm，冲击频率40次/min。 ③在含大量坚硬块石的土层冲孔时，将冲击钢绳稍微收紧，做到勤放绳少放绳,以减少因孔底不平整使钻头头部摆动而引起的坍孔。在冲孔过程中除了大量投入粘土外，适当投入20cm及以下的坚硬块石及碎石，以防止因孔底岩质不均等因素产生弯孔等缺陷，同时碎石和粘土被挤入松散土层形成坚实孔壁，有利于减少泥浆流失，保持孔内水位，防止坍孔。 ④钻孔注意事项 A、 开孔时，多投粘土块，土质疏松时加入适量的片卵石，然后注入泥浆和清水，借冲锤的冲击加固孔壁。先用小冲程轻锤轻打，冲击钻机采用最小冲程，当进尺到护筒底下3～4m时，可根据地质情况，适当加大冲程。 B、用冲击钻施工，要慢慢放出大绳，采取少量松绳、勤松绳的原则，以掌握合适的冲程，有效发挥冲击功能。冲击钻机有自动松绳机构，要调整好松绳离合器。 要比孔外水位高1.0m以上。 D、开孔时可不掏渣，待冲进4～5m后勤掏渣，一般是每进入0.5～1.0m掏一次渣，也可按钻进尺的变化来规定掏渣。当1h的进尺在卵、漂石地层小于5cm时，在松软地层小于15cm时，立即掏渣，掏渣时注意补充泥浆或清水。 E、冲击钻钻孔作业过程中，冲锤刃口处会受到不断的磨损，特别当冲击基岩、漂石时磨损更快，当冲锤磨损到比原有尺寸小3～4cm或刃口磨钝时，就及时进行补焊。 F、冲击成孔时注意检查转向装置、泥浆粘度和比重，在使用低冲程一段时间后换用高一些冲程，让冲锤有转动的时间，以避免梅花孔或十字孔的出现。 G、钻进过程中，及时做好钻进记录。 3、清孔和下钢筋笼 钻孔至设计高程经检查后即进行清孔，清孔用抽碴筒配合吸泥机进行，清孔至沉碴厚度满足规范要求后报检，报检合格后即下钢筋笼。钢筋笼在钻进过程中提前进行加工制作，钢筋笼整体吊装，确有困难时分段制作，其搭接长度满足规范要求；钢筋笼四周每间隔2m左右对称设置四个“钢筋耳环”，以使钢筋笼下到孔内后不靠孔壁而有足够的保护层。钢筋笼达到标高后，牢固地用吊筋将笼体与孔口护筒电焊联接，以防掉笼或浮笼。 4、灌注砼 砼灌注前再次校核钢筋笼标高、孔深，然后立即灌注砼。砼的灌注工作应连续进行，不得中途停顿，并有专人测设水下砼灌注标高，并做好记录。为保证成桩质量，水下砼灌注面高出设计桩顶高程0.5～1.0m，以便凿除浮浆。灌注过程中，随时做好灌注记录。 二、人工挖孔桩施工技术方案 ①开挖方式。采用跳桩式间隔开挖的方式，井上采用固定人工挖孔机架（卷扬机），井下人工挖土，基岩段采用风镐振碎、静态破碎、人工清渣的方法，利用机架钢丝绳吊土及岩渣运至地表，各桩的开挖顺序见图。 ②桩位检查。挖孔时要求孔壁垂直壁面完整并经常吊线检查桩位中心，具体方法：孔口作十字标记，再用定尺量具，作好标记，在分段挖土检查垂直度时将定尺量具对准孔口标记，通过定尺中心吊线测锤检查分段成孔是否在同中心线上，如垂直度有偏差，应重新修整。 ③地表处理。开挖前应平整孔口，并做好施工区的地表截、排水及防渗工作。雨季施工时，孔口应加筑适当高度的围堰。 ④开挖顺序。采用间隔方式开挖，每次间隔1～2桩孔。按由浅至深、由两侧向中间的顺序施工。 ⑤开挖方法。松散层段原则上以人工开挖为主，桩身作护壁处理。入泥质粉砂岩后如人工无法开挖可采用风镐开挖再由人工凿孔壁至设计尺寸。 每开挖一段应及时进行岩性编录，仔细核对滑面(带)情况，综合分析研究，如实际位置与设计有较大出入时，应将发现的异常情况及时向建设单位和设计人员报告，及时变更设计。实挖桩高程应会同设计、勘察等单位现场确定。 渣土可用卷扬机吊起。吊斗的活门应有双套防开保险装置。吊出后应立即运走至指定的弃渣场，不得堆放在桩孔附近。 桩孔开挖过程中应及时排除孔内积水。 人工挖孔挖孔桩混凝土工程尚应注意如下几点： ①混凝土在搅拌站集中搅拌，按经监理工程师批准的配合比由泵送入孔。 ②浇灌前必须抽干孔内积水，清出孔底渣土。 ③浇灌过程中每隔0.5M要进行振捣,振捣要密实,每个孔需用2-3个振捣棒同时振捣。 ④浇灌混凝土应连续进行,不得中断、以免停顿时间过长,造成断桩事故。 ⑤浇灌混凝土时,孔内渗水超过50MM时,采用泵吸干,防止混凝土离析。 |  |  |  |  |  |
| 交底单位 | 华升建设集团有限公司 | 接收单位 |  |  |  |
| 交 底 人 |  | 接 收 人 |  |  |  |

施工技术交底记录             施管表5

年   月  日

| 工程名称 | 吉安庐陵文化生态公园 基础设施、建筑工程 |  | 分部工程 | 地基与基础 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 | 承台 |  |  |  |  |
| 交底内容： 1、基坑开挖 在钻孔桩砼灌注完毕达到一定强度后即可进行承台基坑开挖，基坑底平面尺寸按基础平面尺寸每边加宽50cm 的工作距离，边坡按1:0.67进行放坡，挖土采用挖掘机与人工配合，先用挖掘机挖至设计承台底标高顶20cm，然后用人工继续开挖和整平坑底，修整边坡，开挖排水沟、集水坑设置水泵排水。 2、施工承台垫层 做垫层前，将凿下的砼碎块铺平，并用砂找平后施工C15混凝土垫层，砼垫层的平面尺寸每边大于承台尺寸10cm，以便承台的钢筋绑扎与立模。厚度10cm，浇筑时顶面标高必须控制准确与承台底标高对应。 3、测量控制 承台平面位置测量控制采用全站仪进行，先将承台中心放出，然后定出承台的纵横轴线，并在基坑上面设立保护桩，便于模板立好检查模板的轴线，以及墩身钢筋的预埋位置是否准确，最后放出承台的各边轮廓线。 4、钢筋绑扎 钢筋进场后经试验合格后可进行加工，在加工场地预制，施工时运至现场绑扎，绑扎前先将桩头伸入承台的锚固钢筋扳成15°角，绑扎时注意各号钢筋的绑扎顺序，以确保按图施工，并保证各部分的尺寸准确、间距均匀。保护层的大小要满足设计和规范要求。 墩身（立柱）钢筋预埋需在承台（系梁）钢筋绑扎、模板安装结束后进行。采用测量放样、钢筋加强箍筋定位，安装墩柱钢筋时用钢筋架立墩柱筋处，防止墩柱钢筋下沉。当高墩柱钢筋整体预埋时，须用钢管搭设支架以固定墩柱钢筋。支架为钢管满堂架，支架四周设置风缆线以做防止钢筋倾倒设施及安全预防措施。预埋钢筋时必须按图纸保证足够的锚固长度。 5、按图纸扎完预埋主筋，安装好模板后，扎宽2m×长20m×平均高3m走架，并沿承台四周扎走架长2m×宽2m×高度（地基至承台高）利抛片石。 6、模板安装 承台施工要处理好侧模，模板均采用1.8m(宽)×0.9m(高)木模，安装前应清除模板表面污垢并涂脱模剂，以便脱模。模板安装应固定牢靠，接缝平顺严密不漏浆。 7、砼的输送和浇筑 采用搅拌运输车运送砼，运至施工现场，用滑槽滑入承台内，砼应分层进行浇筑,每层厚度控制在30cm 左右。砼入模时分层均匀摊平，再进行振捣砼。采用插入式振动棒振捣密实。振动棒应避免碰撞钢筋、模板，不得直接或间接地通过钢筋施加振动。振捣时间要适度，控制原则是保证砼密实，以砼面不再下沉、表面平整泛浆，不再出现气泡为准。振动棒要快插慢拔，以提高砼的振捣质量。要避免过振、漏振、欠振等。砼浇筑要求连续，中途不得停盘，特殊情况造成停灌1 小时以上应按质量问题进行处理，超过初凝时间，砼需全面进行特别处理后才允许继续浇筑。砼浇筑完成，应在收浆后尽快予以覆盖。在砼达到足够的强度之后进行拆模，保证其表面和棱角不会因拆除模板而损坏。 |  |  |  |  |  |
| 交底单位 | 华升建设集团有限公司 | 接收单位 |  |  |  |
| 交 底 人 |  | 接 收 人 |  |  |  |

施工技术交底记录             施管表5

年   月  日

| 工程名称 | 吉安庐陵文化生态公园 基础设施、建筑工程 |  | 分部工程 | 墩台 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 | 柱、墩身 |  |  |  |  |
| 交底内容： 1、测量控制 桥墩平面位置测量控制采用全站仪进行，先将桥墩中心放出，然后定出桥墩的纵横轴线，并在基坑上设立保护桩，便于模板安装后检查。最后放出桥墩各边轮廓线。 2、模板 桥墩根据墩型外观要求采用厂制定型钢模，面板采用5～6mm钢板,骨架采用型钢螺栓连接或双面焊接，分块间采用螺栓企口连接，履带式起重机分块吊装就位。因美观要求，所以墩身模板固定不采用拉杆，采用工字钢围箍的方案固定钢模板。 3、 钢筋绑扎 墩身钢筋骨架采取集中加工、现场搭脚手架绑扎施工。 4、砼浇注 砼浇注前对模板、钢筋、预埋件、脚手架及各项机具、设备等逐项进行检查，各项指标符合要求、条件具备后再进行砼浇注施工。砼采用泵送商品砼，砼拌和车运输，汽车泵送入模。为防止砼发生离析现象，当砼的下落高度大于2m时采用串筒下落，当下落高度大于10m时，在串筒内设置减速装置。 砼浇注水平分层连续进行，浇注自下而上进行，分层浇注厚度不超过30cm，插入式振捣棒振捣。为减少墩身砼表面气孔，对砼的水灰比和塌落度要严格控制，并根据现场情况随时进行调整。 5、养护及拆模 拆模后采用塑料薄膜包裹好，并定期洒水养护，养护时间一般不少于7d。 墩身砼拆模后，若发现有局部麻面等缺陷，经监理工程师检查，确定不是质量事故后，及时进行修饰，确保墩身达到顺直光洁，内实外美。 |  |  |  |  |  |
| 交底单位 | 华升建设集团有限公司 | 接收单位 |  |  |  |
| 交 底 人 |  | 接 收 人 |  |  |  |

施工技术交底记录             施管表5

年   月  日

| 工程名称 | 吉安庐陵文化生态公园 基础设施、建筑工程 |  | 分部工程 | 地基与基础 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 | 扩大基础 |  |  |  |  |
| 交底内容： 1、基坑开挖 扩大基础采用明挖，挖机配合人工开挖。基坑开挖前，先进行改沟，将地表水引至基坑外，然后进行开挖。在开挖至设计要求的深度20cm以上及宽度后，利用人工进行修整，基坑的尺寸能满足设计要求及考虑基础模板安装方便和满足排水要求。在基坑坑壁不稳定并有地下水影响或放坡受到限制时，采用适当的支护方案 (附基坑开挖示意图) 。 在基坑开挖过程中，若基坑渗水较大，应做好排水沟和集水坑，配备电动多级清水磁抽水。 基坑开挖中，严禁超挖，当挖至设计标高以上20～30cm时，停止开挖，报请监理工程师对基坑的位置、尺寸、地基承载力进行检测验收，合格后人工清底至设计标高，随即进行下道工序的施工。 2、基础模板施工 基坑验收合格后，应立即封底，浇筑垫层砼。根据放样资料，在垫层上弹出模板安装边线和中线。模板采用钢模，表面应平整，内侧刷脱模剂，待模板安装稳固后，检验模板内部尺寸、高程和支撑牢固性。模板自检合格后，报请监理工程师检查验收，验收合格后，进行下一道工序的施工（附基础加固示意图）。 3、砼基础施工 模板验收合格后，应立即进行基础砼浇筑。砼采用泵车运送，送至基坑边，现场检验其塌落度，满足要求后，利用溜槽送料至基坑内，机械振捣。若不满足要求，尚需现场二次搅拌后，方可送料至基坑内。砼浇筑时，分层浇筑、振捣。 4、拆模、养生 当基础砼达到5Mpa时拆模，并将与墩、台接触处基础表面凿毛处理。 砼浇注完成后，在收浆后尽快予以覆盖和洒水养护。砼面有薄膜覆盖时，在养护期间使薄膜保持湿润。混凝土的洒水养护时间，一般为7天。每天洒水数次，以能保持混凝土表面经常处于湿润状态为度。 |  |  |  |  |  |
| 交底单位 | 华升建设集团有限公司 | 接收单位 |  |  |  |
| 交 底 人 |  | 接 收 人 |  |  |  |

施工技术交底记录             施管表5

年   月  日

| 工程名称 | 吉安庐陵文化生态公园 基础设施、建筑工程 |  | 分部工程 | 墩台 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 | 墩台 |  |  |  |  |
| 交底内容： 1、墩台身支架搭设：采用φ48mm×3.5mm钢管脚手架搭设2—3排，用作操作平台，脚手架底打入土中至稳定为止，脚手架用钢管斜撑加强稳定性，顶面铺竹夹板用作操作平台。模板装好后一定要拉缆风绳，以保证模板的竖直度和稳定性。 2、模板制作及安装：装模时应注意结构尺寸，接缝处理采用橡皮条压缝，对螺栓要逐个检查，装模时要特别注意钢筋的保护层厚度，一般采用将先制作好的预制块固定绑扎在钢筋周围的办法。装模后应对模板进行中心位置、垂直度检查、校正，模板清扫、涂油，然后才能浇筑砼。 3、混凝土浇筑：砼运输用履带式起重机吊送到墩顶部，经串筒下灌，自由下落高度不得大于2m。每浇筑30cm左右用插入式振捣器振捣，用振捣器振捣砼时要垂直插入，深度控制在5～10cm为宜，振捣应充分，振捣时间和次数以砼表观情况确定。振捣由专人负责，振捣时应快插慢拔，防止漏振和泌水。砼浇筑过程中由专人检查模板是否有松动，并用全站仪检查模板是否偏位。为保证墩身砼强度及表面颜色一致，须使用同一厂家的水泥、砂石料、外掺剂。 4、按图纸扎完预埋主筋，安装好模板后，扎宽2m×长20m×平均高3m走架，并沿承台四周扎走架长2m×宽2m×高度（地基至承台高）利抛片石。 在砼中加入片石，要求如下： A、填充石块的数量不宜超过砼体积的20%。数量控制以运输车辆斗的体积为准。 B、应选用无裂纹、夹层和未煅烧过的具有抗冻性的石块。其强度应符合《公路桥涵施工技术规范》的有关规定。 C、石块在使用前应仔细清扫，并用水冲洗干净。 D、石块应埋入新灌注的捣实的砼中一半左右，在砼中分布均衡，两石块间的净距不应小于10cm，以便捣实其间的砼。石块距表面、侧面的距离不小于15cm。 E、纵横向尺寸超过40cm的片石，由人工解小直到满足要求为止。 （5）脱模、养生：砼强度达到5Mpa后方可脱模，拆模要特别注意不得破坏各棱角，对模板不得强撬硬拉，以防止模板变形。砼浇筑完成后应注意砼的养生。砼的养生采用薄膜覆盖后洒水养护。 （6）墩台施工后可进行河床底30cmC20片石砼铺筑。 每个墩横向离基础50cm处、170cm处各用型号用φ48mm×3.5mm钢管4根（共计8根）作对拉螺杆加固以防爆模。 |  |  |  |  |  |
| 交底单位 | 华升建设集团有限公司 | 接收单位 |  |  |  |
| 交 底 人 |  | 接 收 人 |  |  |  |

施工技术交底记录             施管表5

年   月  日

| 工程名称 | 吉安庐陵文化生态公园 基础设施、建筑工程 |  | 分部工程 | 墩台 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 | 台帽 |  |  |  |  |
| 交底内容： 1、在墩身上安装支撑用抱箍，抱箍上放工字钢，工字钢上每隔0.5米铺一根15*15方木，在方木上铺底模，两侧扎钢筋及安装侧模。 2、钢筋制作及安装：在钢筋加工棚内加工钢筋，在现场拼装焊接，钢筋骨架验收后用履带式起重机整体吊起安装，一次焊接完成。施工应严格按设计规范进行，为确保其有足够的刚度，可制作一定量的架立钢筋。 3、模板：采用大面积钢模板，用拉杆夹模，模板拼接处夹橡皮条处理接缝，拉杆用橡皮圈压孔缝，保证无漏浆，不跑模。 4、砼浇筑：台帽施工必须待墩身砼达到设计强度70%时，才能进行施工。砼浇捣时应派专人振捣，振捣时，注意振动棒不能碰触钢筋。待砼强度达到5Mpa后才可拆侧模，底模拆除必须待盖梁砼强度达到设计标号的70%以上。 |  |  |  |  |  |
| 交底单位 | 华升建设集团有限公司 | 接收单位 |  |  |  |
| 交 底 人 |  | 接 收 人 |  |  |  |